#### Опорные изоляторы на напряжение 35 кВ

#### ОНШП-35-10 УХЛ1, ОНШП-35-20 УХЛ1 ГОСТ52082-03

##### изготавливаются взамен снятых с производства фарфоровых опорных наружной установки штыревых изоляторов ОНШ-35-10, ОНШ-35-1000, ОНШ-35-20, ОНШ-35-2000, ОШН-10-185, ОШН-20-185 и др. изоляторов на напряжение 35кВ.

##### Общие сведения

Высоковольтные полимерные изоляторы типа ОНШП-35-20 разработаны и серийно выпускаются взамен устаревших снятых с производства фарфоровых изоляторов типа ОНШ-35-10, ОНШ-35-20, ОНШ-35-2000, ОШН-20-185 и др штыревых опорных на напряжение 35кВ.

Изоляторы соответствуют ГОСТ Р 52082-03 “Изоляторы полимерные опорные...”

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет

Срок службы изоляторов - 30 лет.

Срок хранения по ГОСТ 15150- 3 года

Изоляторы имеют специальную конструкцию и увеличенную длину пути утечки для работы в особо загрязненных районах вблизи ТЭЦ, ГРЭС, ГОК и др.

Строительная высота и присоединительные размеры точно соответствуют снятым с производства фарфоровым ОНШ-35-20, ОНШ-35-10, ОНШ-35-2000, что позволяет производить быструю замену вышедших из строя фарфоровых.

Изоляторы имеют высокопрочный композитный несущий стержень из стеклопластика перекрестного армирования и выдерживают динамические нагрузки в 15 раз превышающие нагрузки для фарфора.

В производстве изоляторов используется силиконовая резина ведущих производителей: Wacker, Dow Corning, General Electric со сроком службы на открытом воздухе более 30 лет. Высокие гидрофобные свойства силиконовой резины позволяют до минимума свести обслуживание изоляторов и сократить периодичность обмыва в условиях высокого загрязнения атмосферы.

Изоляторы имеют в пять раз меньший, чем устаревший фарфоровый вес, устойчивы к вибрации, актам вандализма, ошибкам персонала. Конструкция изолятора исключает хрупкий излом, падение шины, разлет осколков и др. Фактическая выдерживаемая нагрузка стержня более 432кН (43 тн).

На партию выдается сертификат завода-изготовителя на соответствие технических характеристик требованиям этого ГОСТа и ТУ 3494-004-59116459-04 "Изоляторы опорные полимерные". Изоляторы выпускаются по разработанным в ОАО"ФСК ЕЭС России" техническим условиям.

Цена изолятора ниже цены фарфорового благодаря малому удельному весу полимеров и современной конструкции.

Присоединительные размеры старого фарфорового изолятора и полимерного ОНШП-35-20 идентичны.

При необходимости скачайте ВЕРСИЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ 170kB или ВЕРСИЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ 250kB

| Технические характеристики | Полимерный ОНШП-35-20 УХЛ1 | Фарфоровый ОНШ-35-20 ОНШ-35-2000 ОНШ-35-10 ОНШ-35-1000 |
| --- | --- | --- |
| Строительная высота, мм, Н | 400 | 400 |
| Длина изоляционной части, мм L | - | 260 |
| Длина пути утечки, мм | 900 | 800 |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 |
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 20 | 20 |
| Минимальный разрушающий крутящий момент, не менее, кН?м | 2.0 | - |
| Испытательное напряжение грозовых импульсов, не менее, кВ | 195 | 185 |
| Пятиминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и одноминутное под дождем, не менее, кВ | 75 | 55 |
| Предел прочности при динамическом изгибе (ударном), Н*м | 2,4 | 0,18 |
| При удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 10 | 10 |
| Установочный размер, мм |  |  |
| - верхний фланец | ф140 | ф140 |
| - нижний фланец | ф140 | ф140 |
| Установочные отверстия, мм |  |  |
| - верхний фланец | 4 М16 | 4 М16 |
| - нижний фланец | ф18 | ф18 |
| Масса, не более, кг | 5,7 | 23.3 |