#### Проходные изоляторы на напряжение 35 кВ

ТУ3414-015-59116459-07  -  ИППУ™-35/1600-8 УХЛ1

Проходные изоляторы типа ИППУ-35/1600 предназначены для изоляции и соединения токоведущих частей закрытых распределительных устройств с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи. Изготавливаются по ГОСТ 20454-85 "Изоляторы проходные на напряжение свыше 1000В. Типы, основные параметры и размеры", ТУ 3494-015-59116459-07 "Изоляторы проходные типа ИППУ"

Преимуществом полимерных проходных изоляторов является отсутствие хрупкости и стойкость к динамическим ударным воздействиям, например при токах КЗ, устойчивая работа в условиях сильного загрязнения. Изоляторы ИППУ-35/1600 производятся взамен снятого с производства фарфорового изолятора ИППУ-35/1600. Поставленные на производство изоляторы ИППУ расчитаны для работы в более жестких условиях, в частности на открытом воздухе, тогда как Заменяемый фарфоровый аналог был рассчитан для работы только внутри помещения. Завод имеет возможность поставки проходных изоляторов с установочными размерами фланцев по требованию заказчика.

Проходные изоляторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- толщина корки льда не более 20 мм;

- скорость ветра при гололеде до 15 м/с;

- скорость ветра при отсутствии гололеда до 40 м/с;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40°C;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °C.

Окружающая среда невзрывоопасная, содержание коррозионно-активных агентов должно соответствовать атмосфере I и II по ГОСТ 15150-69.

##### Расшифровка условного обозначения проходного изолятора:

ИППУ - Х1/Х2 - X3 - Х4Х5 УХЛ 1

ИППУ™ -товарный знак проходных полимерных изоляторов, Х1 -номинальное напряжение в кВ, Х2 - номинальный ток, А; X3- минимальная разрушающая сила на изгиб, кН; Х4- типоисполнение проходного изолятора по фланцу и присоединительным размерам к шине; Х5- степень загрязнения по ГОСТ9920, УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150, 1- категория размещения по ГОСТ15150

Пример условного обозначения проходного полимерного изолятора на напряжение 35кВ с изоляцией степени загрязнения 4 одной алюминиевой шины на ток 1600А и разрушающую максимальную нагрузку 7.5кН, при ее заказе и в документации другого изделия: 

ИППУ-35/1000-8 УХЛ1 ТУ3494-015-59116459-07.

##### Основные технические характеристики

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
| 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 |  |
| - при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 30 |  |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 8 |  |
| Номинальный ток, А | 1600 |  |
| Длина пути утечки не менее, см | 130 |  |
| Наибольший пик номинального кратковременно выдерживаемого тока (ток термической стойкости), кА | 40 |  |
| Присоединительные размеры шин, мм | 2 шины 45*2отв диам.14 |  |
| Установочный размер фланца изолятора, мм | 200*200 4отв.диам.15 |  |
| Масса, не более, кг | 22 |  |

Преимущества полимерных проходных изоляторов ИППУ™-35/1600-8 УХЛ1

Срок эксплуатации 25 лет, благодаря применению кремнийорганической изоляционной оболочки на изоляционном теле; высокая стойкость к воздействию кислот и щелочей, к ультра-фиолетовому облучению; трекинго-эрозинная стойкость; высокие гидрофобные свойства; лёгкий вес; более стоек к актам вандализма; устойчив к ошибкам персонала при монтаже и эксплуатации.

Полимерный изолятор при нагрузках превышающих разрушающие НЕ ЛОМАЕТСЯ И НЕ ПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ, а только изгибается. Это исключает падение шин на землю и возможные травмы персонала. Преимуществом является отсутствие хрупкости и стойкость к динамическим ударным воздействиям, например при токах КЗ.

П полимерные проходные изоляторы ИППУ™-35/1600-8 УХЛ1 подвергаются приемосдаточным испытаниям по 15 показателям, включающим:

- приложение испытательной силы на изгиб, контроль прогиба, контроль отсутствия пластической деформации;

- приложение испытательного крутящего момента в течение 1 мин., контроль угла закручивания, контроль отсутствия пластической деформации при кручении;

- приложение испытательного переменного кратковременного напряжения в сухом состоянии;

- определение уровня частичных разрядов;

- определение стойкости к проникновению красящей жидкости;

- определение адгезии оболочки к изоляционному телу;

- испытание на проникновение воды;

- испытание образцов от партии до разрушения на изгиб, кручение, растяжение;

- испытание образцов от партии изоляторов путем кипячения в соленой воде в течение 42 часов с последующим приложением импульсов напряжения с крутым фронтом, имитирующем разряд молнии;

- термомеханические испытания четырех циклов по 24 часа охлаждения до 60 градусов и нагревания до 50 градусов с одновременным приложением механической разрушающей силы.

##### В комплект поставки полимерного проходного изолятора ИППУ™-35/1600. входит:

- проходной изолятор полной заводской готовности в упаковке по ТУ3494-015-59116459-07;

- паспорт на каждый изолятор;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на партию ИППУ™ поставляемых в один адрес.